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	序号
	名称
	          规格参数
	价格（元）
	备注

	1
	枕套
	1.纤维成分含量：50%棉（±5）、50%涤（±5）；
2.面料纱织：经向30s（±2）；纬向30s（±2）；
3.面料密度（根/英寸）：经向≥133；纬向≥76；
4.克重(g/㎡)：≥160g；
5.耐水色牢度：原样变色≥4级；棉布沾色≥4级、羊毛沾色≥4级；
6.酸汗色牢度：原样变色≥4级；棉布沾色≥4级、羊毛沾色≥4级；
7.碱汗色牢度：原样变色≥4级；棉布沾色≥4级、羊毛沾色≥4级；
8.耐氯漂色牢度：≥4级；
9.干摩擦色牢度：经向≥4级、纬向≥4级；
10.湿摩擦色牢度：经向≥3级、纬向≥3级；
11.断裂强力（N）：经向≥1300N、纬向≥600N；
12.撕破强力（N）：经向≥32N、纬向≥20N；
13.PH值：4.0-8.5；
14.甲醛含量（mg/kg）：≤75；
15.异味：无异味；
16.不起球；
17.不含可分解致癌芳香胺染料；
18.颜色：漂白；
19.此面料经过≥50次洗涤(水洗标准 GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，面料对以下菌种仍具有≥90%的抑
菌率，检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法。菌种名称及(菌种编码)：金黄色葡萄球菌(ATCC6538)、大肠杆菌(ATCC 25922)、白色念珠菌(ATCC 10231)。
20.规格:被套2.6 米x 1.6米,床单:2.6 米x 1.6米，
枕套:0.75米x  0.5米
	
	

	2
	被套
	
	
	

	3
	床单
	
	
	

	4
	白大褂长款长袖（柯尼酷防静电）
	1.纤维成分含量：6%棉（±2）、93聚酯纤维（±2）、1%静电导丝；
2.面料纱织：经向150D（±20）；纬向150D（±20）；
3.面料密度（根/英寸）：经向≥165；纬向≥100；
4.克重(g/㎡)：≥220g；
5.耐水色牢度：原样变色≥4级；棉布沾色≥4级、羊毛沾色≥4级；
6.酸汗色牢度：原样变色≥4级；棉布沾色≥4级、羊毛沾色≥4级；
7.碱汗色牢度：原样变色≥4级；棉布沾色≥4级、羊毛沾色≥4级；
8.耐氯漂色牢度：≥4级；
9.干摩擦色牢度：经向≥4级、纬向≥4级；
10.湿摩擦色牢度：经向≥3级、纬向≥3级；
11.断裂强力（N）：经向≥1800N、纬向≥1300N；
12.撕破强力（N）：经向≥45N、纬向≥30N；
13.PH值：4.0-8.5；
14.甲醛含量（mg/kg）：≤75；
15.异味：无异味；
16.不起球；
17.不含可分解致癌芳香胺染料；
18.尺寸：S-3XL；
19.静电压半衰期：≤5s；
20.此面料经过≥50次洗涤(水洗标准 GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，面料对以下菌种仍具有≥90%的抑菌率，检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法。菌种名称及(菌种编码)：金黄色葡萄球菌(ATCC6538)、大肠杆菌(ATCC 25922)、白色念珠菌(ATCC 10231)。
	
	

	5
	白大褂短款短袖（柯尼酷防静电）
	
	
	

	6
	白大褂：护士分体服长袖上衣加裤子（柯尼酷防静电）
	
	
	

	7
	洗手衣 ：短袖上衣加裤子
	1.面料颜色：医院自选；
2.尺寸可选：S-3XL；
3.面料成分：100%棉；
4.纱织参数：经向≥21s、纬向≥21s（±2）；
5.密度（根/英寸）：经向≥108、纬向≥58；
6.面料克重（g/㎡）：195g（±5）；
7.耐水色牢度：原样变色≥4级、棉布沾色≥4级、羊毛沾色≥4级；
8.酸汗色牢度：原样变色≥4级、棉布沾色≥4级、羊毛沾色≥4级；
9.碱汗色牢度：原样变色≥4级、棉布沾色≥4级、羊毛沾色≥4级；
10.耐氯漂色牢度：≥4级；
11.撕破强力（N）：经向≥22（N），纬向≥16（N）；
12.PH值：4.0-8.5；
13.耐起球：≥4级；
14.干摩擦色牢度：经向≥4级、纬向≥4级；
15.湿摩擦色牢度：经向≥3级、纬向≥3级；
16.不含可分解致癌芳香胺染料；
17.甲醛含量：不含甲醛；
18.应具有耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮、舒适。
	
	

	8
	全包围手术衣
	1.面料颜色：墨绿色；
2.尺寸可选：S-3XL；
3.面料成分：100%棉；
4.纱织参数：经向≥21s、纬向≥21s（±2）；
5.密度（根/英寸）：经向≥108、纬向≥58；
6.面料克重（g/㎡）：195g（±5）；
7.耐水色牢度：原样变色≥4级、棉布沾色≥4级、羊毛沾色≥4级；
8.酸汗色牢度：原样变色≥4级、棉布沾色≥4级、羊毛沾色≥4级；
9.碱汗色牢度：原样变色≥4级、棉布沾色≥4级、羊毛沾色≥4级；
10.耐氯漂色牢度：≥4级；
11.撕破强力（N）：经向≥22（N），纬向≥16（N）；
12.PH值：4.0-8.5；
13.耐起球：≥4级；
14.干摩擦色牢度：经向≥4级、纬向≥4级；
15.湿摩擦色牢度：经向≥3级、纬向≥3级；
16.不含可分解致癌芳香胺染料；
17.甲醛含量：不含甲醛；
18.应具有耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮、舒适。
	
	

	9
	治疗床床罩（开孔）
	1.面料聚酯纤维；  
2.甲醛含量≤300；
3.PH值：4.0-8.5；
4.异味：无；  
5.可分解致癌芳香胺染料：禁用；6.可萃取铅含量≤1.0；
7.可萃取铬含量≤2.0；
8.耐水色牢度：原样变色≥4级、棉布沾色≥4级、羊毛沾色≥4级；
9.耐洗色牢度：变色≥4级，沾色≥3-4级；
10.水洗尺寸变化率：径向+3.0--3.0，纬向+3.--3.0
	
	

	10
	治疗床床罩（不开孔）
	同治疗床床罩（开孔）
	
	

	11
	推拿巾
	1.面料颜色：白色；
2.尺寸：110cmx60cm；
3.面料成分：100%棉；
4.纱织参数：经向≥21s、纬向≥21s（±2）；
5.密度（根/英寸）：经向≥108、纬向≥58；
6.面料克重（g/㎡）：195g（±5）；
7.耐水色牢度：原样变色≥4级、棉布沾色≥4级、羊毛沾色≥4级；
8.酸汗色牢度：原样变色≥4级、棉布沾色≥4级、羊毛沾色≥4级；
9.碱汗色牢度：原样变色≥4级、棉布沾色≥4级、羊毛沾色≥4级；
10.耐氯漂色牢度：≥4级；
11.撕破强力（N）：经向≥22（N），纬向≥16（N）；
12.PH值：4.0-8.5；
13.耐起球：≥4级；
14.干摩擦色牢度：经向≥4级、纬向≥4级；
15.湿摩擦色牢度：经向≥3级、纬向≥3级；
16.不含可分解致癌芳香胺染料；
17.甲醛含量：不含甲醛；
18.应具有耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、无落絮、舒适。
	
	


备注：以上报价包含人工费、运输费、安装费及税费等综合费用
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